《建筑材料》考试大纲

一、考试性质

《建筑材料》考试是为选拔大学专科应届优秀毕业生进入本科学习所设，本考试起到考查学生对建筑材料相关知识掌握情况和对建筑材料检测能力的作用。

二、适用专业

本课程考试适用于报考土木工程专业的考生。

三、考试目的

本次考试的目的主要是测试考生是否理解和掌握建筑材料的基本物理性质、力学性质及材料性能的检测方法，以及能否结合实际具备一定建筑材料认知和试验检测的基本能力，测试考生是否具有本科学习的能力。

四、考试内容

根据《建筑材料》课程大纲的要求，并考虑高职高专教育的教学实际，特制定本课程考试内容。

- 绪论

考核内容：掌握建筑材料的定义、分类；掌握建筑材料基本力学性能；

考核知识点：

1、土木工程材料的分类（重点）

2、材料的密度、表观密度、堆积密度、孔隙、空隙

3、材料的强度、弹性、塑性、脆性、韧性

4、材料的亲水性、憎水性、吸湿性、吸水性、耐水性、抗水性

5、材料的热容性、导热性

第2章 气硬性胶凝材料

考核内容：掌握气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料的区别；

考核知识点：

1、胶凝材料分类

2、石灰的特性和应用

3、建筑石膏的特性和应用

4、水玻璃的特性和应用

第3章 水泥

考核内容：掌握硅酸盐水泥及掺混合材料的硅酸盐水泥的主要技术性能、检测方法、特性及应用，采用对比分析的方法掌握他们之间的共性及它们各自的个性；掌握水泥的储存、运输、验收、保管及受潮处理、质量仲裁检验；

考核知识点：

1、水泥熟料矿物组成

2、硅酸盐水泥的主要特性

3、掺有混合料水泥的种类与性能

4、水泥的技术要求（主要是细度、凝结时间、体积安定性、强度、强度等级）（重点）

第4章 混凝土

考核内容：掌握混凝土的主要技术性能、配合比设计、质量控制和强度评定；

考核知识点：

1、混凝土的组成材料及组成材料的作用

2、骨料的级配和粗细程度

3、外加剂的种类

4、混凝土的主要技术性质（和易性、强度、耐久性）（重点）

5、混凝土的配合比设计（重点）

第5章 建筑砂浆

考核内容：掌握砂浆和易性的概念及检测方法；掌握砌筑砂浆的强度及配合比确定；

考核知识点：

1、砂浆的种类（重点）

2、砂浆的和易性、强度、粘结能力（重点）

3、砌筑砂浆的配合比设计

第6章 烧结砖

考核内容：掌握墙用砌块的生产工艺、技术性能、应用特点和发展趋势；

考核知识点：

1、烧结普通砖的技术性能

第7章 建筑钢材

考核内容：掌握建筑钢材的机械性能（拉伸性能、冷弯性能、冲击韧性）；掌握冷加工时效的原理、目的及应用；

考核知识点：

1、钢材的分类、钢材的牌号（重点）

2、钢材的力学性能和工艺性能

3、钢材的冷加工和热处理

4、钢筋混凝土用钢材的种类

第8章 建筑塑料

考核内容：掌握建筑塑料的基本要求与选用；

考核知识点：

1、建筑塑料的特性

第9章 防水材料

考核内容：掌握沥青防水材料工程性能、主要类型及选用；掌握防水卷材工程性能、主要类型及选用；

考核知识点：

1、石油沥青的组分

2、石油沥青的技术性质

3、沥青材料的改性

4、高聚物改性沥青防水卷材的特性

5、高聚物改性沥青防水卷材的选用

第10章 木材

考核内容：掌握常用装饰木材特性及应用；

考核知识点：

1、木材的分类

2、木材的含水量、湿胀、干缩、强度

3、木材的应用

第11章 其它工程材料

考核内容：掌握建筑装饰材料的特性、基本要求与应用；

考核知识点：

- 常用建筑陶瓷、玻璃及涂料等的选用

三、考试题目类型

考试分为五种题型：填空题、选择题、简答题、论述题、计算题。

四、参考教材

1、胡新萍主编，《建筑材料》，北京大学出版社，2018年版

2、苏卿主编，《土木工程材料》，武汉理工大学出版社，2019年版